**臺北市私立延平高級中學114學年度國中部學生運動服規格需求表**

| 項次 | 品名及樣式 | 每套  數量 | 必(選) | 規格 | 製作說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 運動外套  一張含有 服飾, 工作服 的圖片  自動產生的描述 | 1 | 必購 | 1.顏色：如樣本  2.成分：TTC  面紗100%聚酯纖維  上下層連結紗100%聚酯纖維  底紗65%聚酯纖維，35%棉  3.幅寬：72IN，碼重：500g  (±5%)  4.縮水率：3%(或以下)  5.游離甲醛含量：75ppm(含)以下。 | 1.國民領，左胸繡「延平中學」金黃色繡線  2.前開八字袋，袋口加3號尼龍拉鍊  3.門襟5號塑鋼拉鍊  4.袖口：1×1羅紋+OP  5.下擺：前門襟加豆干，接1×1羅紋  6.內裡：1×1網狀內裡 |
| 2 | 短袖圓領T恤  一張含有 服飾, 襯衫 的圖片  自動產生的描述 | 1 | 必購 | 1.左胸印『延平』  2.顏色：藍(18-4432TPX)  (各年級顏色不同，共計三色)  3.成分：吸濕排汗涼感紗  100%聚酯纖維  4.幅寬：70IN，碼重：225g  (±10%)  5.縮水率：3%(或以下)  6.游離甲醛含量：75ppm(含)以下。 | 1.圓領平袖剪接  2.領口1×1超細羅紋  3.左胸印「延平」  4.領口壓明線，加棉質領條  5.袖口、下擺：三本車縫 |
| 3 | 短袖運動服  一張含有 服飾, 連身短褲 的圖片  自動產生的描述 | 1 | 必購 | 1.左邊口袋加繡『延平』  2.顏色：藍(18-4432TPX)  (各年級顏色不同，共計三色)  3.成分：表100%聚酯纖維  (吸濕排汗紗)  裡100%棉  4.幅寬：72IN，碼重：270g以上  5.縮水率：3%(或以下)  6.游離甲醛含量：75ppm(含)以下。 | 1.領片：橫機織造領  2.左胸貼一口袋，袋口車起底羅紋並車一「延平」臂章  3.門襟釘二釦  4.袖口：三本車縫  5.下擺：橫機織造羅紋 |
| 4 | 運動長褲  一張含有 服飾, 褲子 的圖片  自動產生的描述 | 1 | 必購 | 1.顏色：藍(18-4432TPX)  (各年級顏色不同，共計三色)  2.成分：表100%聚酯纖維  裡65%聚酯纖維  35%棉  3.幅寬：65IN，碼重：420g (±5%)  4.縮水率：3%(或以下)  5.游離甲醛含量：75ppm(含)以下。 | 1.腰頭：車鬆緊帶，內加1棉繩  2.兩側開一字袋  3.後片右側開一立體袋，袋口加拉鏈  4.前片拉直徑  5.褲腳：2×2羅紋  6.左側前片加車一「延平」臂章 |
| 5 | 長袖運動服  一張含有 服飾, 男人 的圖片  自動產生的描述 | 1 | 必購 | 1.左邊口袋加繡『延平』  2.顏色：藍(18-4432TPX)  (各年級顏色不同，共計三色)  3.成分：表100%聚酯纖維  (吸濕排汗紗)  裡100%棉  4.幅寬：72IN，碼重：270g以上  5.縮水率：3%(或以下)  6.游離甲醛含量：75ppm(含)以下。 | 1.領片：橫機織造領，左胸車一「延平」臂章  2.門襟出芽與領片同色  3.門襟釘二釦  4.袖口：1×1羅紋  5.下擺：橫機織造羅紋 |
| 6 | 運動短褲  一張含有 服飾, 褲子, 工作服 的圖片  自動產生的描述 | 1 | 必購 | 1.顏色：藍(18-4432TPX)  (各年級顏色不同，共計三色)  2.成分：表100%聚酯纖維  裡65%聚酯纖維，35%棉  3.幅寬：65IN，碼重：420g (±5%)  4.縮水率：3%(或以下)  5.游離甲醛含量：75ppm(含)以下。 | 1.腰頭：車鬆緊帶，內加1棉繩  2.兩側開一字袋  3.後片右側開一立體袋，袋口加拉鏈  4.前片拉直徑  5.左側前片加車一「延平」臂章 |
| 7 | 刷毛搖粒帽T  一張含有 服飾 的圖片  自動產生的描述 |  | 選購 | 1.刷毛搖粒帽T  2.成分：50%棉(±5%或以上)  50%聚酯纖維(±5%或以下)  3.幅寬：72IN，碼重：560g (±10%)  4.縮水率：5%(或以下)  5.游離甲醛含量：75ppm(含)以下。 | 1.平袖剪裁  2.領口加縫三片式剪裁立體帽  3.帽內加富貴稠內裡，於領口處鎖二扣眼，加穿棉繩  4.前片貼一立體六角袋  5.胸前印刷LOGO  6.袖口下擺：2×2羅紋 |