臺北市私立延平高級中學

114學年度高中部學生制服規格需求表

| 項次 | 品名及樣式 | **每套數量** | **必(選)** | 規格 | 製做說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西裝外套    鈕釦樣式 | 1 | 必購 | 顏色：  主布：PANTONE 19-0509 TPX Rosin  配布：PANTONE 14-4106 TPX Gray Dawn  校徽繡線：PANTONE 14-0955 TPX Citrus  1.成分：  聚酯纖維90±5%  彈性纖維10±5%  2.紗支：  經紗70D(含)以上  緯紗70D+280D(含)以上  3.密度：  經向145(根/吋)(含)以  緯向118(根/吋)(含)以上  4.縮水率：經緯向±3%  5.游離甲醛含量：75ppm(含)以下 | 1.採個別套穿及量身製作。  2.男款式：西裝領外套，下領配布緄邊，前開襟單排2釦(21mm)，使用專屬Logo釦+平尾鳳眼。左前胸貼袋上繡學校Logo，前身腰線剪接，左右腰腹貼口袋；袋口上配布緄邊；前衣擺圓弧設計，衣身左右3片剪接；袖型為二片西裝袖。內附備釦一顆。  3.女款式：西裝領外套，下領配布緄邊，前開襟單排2釦(21mm)，使用專屬Logo釦+平尾鳳眼。左前胸貼袋上繡學校Logo，前身公主線剪接，左右腰腹貼口袋；袋口上配布緄邊；前衣擺圓弧設計，衣身左右4片剪接；袖型為二片西裝袖。內附備釦一顆。  4.使用高級襯，為德國AB膠，經紗100% Polyester，緯紗100%縲縈。  5.內裡使用日本製造Super Soft Fiber超柔軟纖維裡布，吸濕排汗快乾及良好的防汙效果，污垢不易附著。  6.整件以1英吋12針以上，使用進口不褪色SP50支車縫線，緊密平整。  7.深綠色聚酯纖維+透濕防水貼膜+彈性面料，透氣舒適、耐穿、保暖性高、抗起毛球、可水洗、好保養，如樣衣精工製作。布料材質具防皺免整燙、堅牢度、耐磨、耐髒之功能。主副料及製作皆台灣製造生產。 |
| 2 | 長袖襯衫 | 1 | 必購 | 顏色：  主布：PANTONE 11-0103 TPX Egret  配布：PANTONE 14-4106 TPX Gray Dawn  校徽繡線：PANTONE 14-0955 TPX Citrus  1.成分：聚酯纖維100%  2.紗支：經紗168丹尼±5%  緯紗164丹尼±5%  3.密度：經向80(根/吋)±5  緯向71(根/吋)±5  4.縮水率：經緯向±3%  5.游離甲醛含量：75ppm(含)以下 | 1.採個別套穿及量身製作。  2.款式：角圓襯衫領，領片及袖口設計配色，前開襟三折光機縫製作，男款襯衫含領縫釦共7顆(11.5mm)+平眼，女款襯衫含領縫釦共8顆(11.5mm)+平眼，整件以拷克+機縫車合，左前胸貼袋，上繡Logo，前肩斜剪接至後肩背採雙層車合，後片中車一道合摺，衣擺三折光機縫製做。袖子採基本襯衫袖，袖口CUFF開袖叉，直角製作，左右袖共縫4釦。內附備釦一顆。  3.使用高級襯，為德國AB膠，經紗100% Polyester，緯紗100%縲縈。  4.整件以1英吋12針以上，使用進口不褪色SP50支車縫線，緊密平整。  5.材質不悶熱，吸濕排汗，防抗菌抗紫外線，可水洗(請入洗衣袋)、快乾、好保養，如樣衣精工製做。主副料及製作皆台灣製造生產。須採用吸濕排汗原紗布料，並符合或優於以下規範組織：平織、耐穿洗。 |
| 3 | 短袖襯衫 | 1 | 必購 | 顏色：  主布：PANTONE 11-0103 TPX Egret  配布：PANTONE 14-4106 TPX Gray Dawn  校徽繡線：PANTONE 14-0955 TPX Citrus  1.成分：聚酯纖維100%  2.紗支：經紗168丹尼±5%  緯紗164丹尼±5%  3.密度：經向80(根/吋)±5  緯向71(根/吋)±5  4.縮水率：經緯向±3%  5.游離甲醛含量：75ppm(含)以下 | 1.採個別套穿及量身製作。  2.款式：角圓襯衫領，領片設計配色，前開襟三折光機縫製作，男款襯衫含領縫釦共7顆(11.5mm)+平眼，女款襯衫含領縫釦共8顆(11.5mm)+平眼，整件以拷克+機縫車合，左前胸貼袋，上繡Logo，前肩斜剪接至後肩背採雙層車合，後片中車一道合摺。袖子採基本短袖，袖口配布製作，左右袖裝飾配色上縫一釦。內附備釦一顆。  3.使用高級襯，為德國AB膠，經紗100% Polyester，緯紗100%縲縈。  4.整件以1英吋12針以上，使用進口不褪色SP50支車縫線，緊密平整。  5.吸排原紗材質，非藥劑加工，有吸濕排汗，防臭抗菌抗紫外線，可水洗(請置入洗衣袋)、快乾、好保養、如樣衣精工製做。並符合或優於以下規範組織：平織，耐穿洗。主副料及製作皆台灣製造生產。 |
| 4 | 長褲 | 1 | 必購 | 顏色：  主布：PANTONE 19-0509 TPX Rosin  1.成分：  聚酯纖維100%  2.紗支：  經紗 100D(含)以上  緯紗 75D(含)以上  3.密度：  經向204(根/吋) ±5%  緯向154(根/吋) ±5%  4.縮水率：經緯向±3  5.游離甲醛含量：75ppm(含)以下 | 1.採個別套穿及量身製作。  2.男款式：接腰+褲耳，前左右斜腹袋，前中開YKK尼龍拉鍊(或同等級)，左鳳眼+內縫一釦(15mm)，前腰頭縫一褲鉤，兩側腰+鬆緊(寬3公分)，後片左右各車2條腰摺線+各開一立式口袋，褲型採直筒長褲。  3.女款式：接腰+褲耳，前左右斜腹袋，前中開YKK尼龍拉鍊，前腰頭縫一釦(15mm+平眼)，兩側腰+鬆緊(寬3公分)，後片左右各車2條腰摺線+各開一立式口袋，褲型採直筒長褲。內附備釦一顆。  4.使用高級襯，為德國AB膠，經紗100% Polyester，緯紗100%縲縈。  5.內裡使用日本製造Super Soft Fiber超柔軟纖維裡布，吸濕排汗快乾及良好的防汙效果，污垢不易附著。  6.整件以1英吋12針以上使用進口不褪色SP50支車縫線，緊密平整。  7.仿棉感布料，舒適親膚，延展性佳具優異彈性、耐穿耐洗、抗起毛球、不易縐、不易褪色、防靜電、可水洗、好保養。主副料及製作皆台灣製造生產。 |
| 5 | 領帶/領結 | 1 | 必購 | 顏色：  主布：PANTONE 19-5708 Jet Set  配色：PANTONE 15-4305 TPX Quarry  配色：PANTONE 11-4201 TPX Cloud Dancer  校徽繡線：PANTONE 14-0955 TPX Citrus  2.成分：聚酯纖維100% | 1.領帶專屬開發Logo圖騰，設計長148公分x寬7公分的拉鍊式~~男用~~領帶。  2.領結專屬開發搭配Logo圖騰，以10公分寬蝴蝶結的結構+織帶及活動扣環，可伸縮長短的~~女用~~領結。  3.主副料及製作皆台灣製造生產。 |
| 7 | 制服裙 |  | 選購 | 顏色：  主布：PANTONE 19-0509 TPX Rosin  配布：PANTONE 14-4106 TPX Gray Dawn  1.成分：聚酯纖維90±5%  彈性纖維10±5%  2.紗支：經紗70丹尼(含)以上  緯紗70丹尼+280丹尼(含)以上  3.密度：經向145(根/吋)(含)以上  緯向118(根/吋)(含)以上  4.縮水率：經緯向±3%  5.游離甲醛含量：75ppm(含)以下 | 1.採個別套穿及量身製作。  2.款式：前平後高腰的2片裙基礎，前裙左邊配布緄邊剪接百摺，百摺內車暗線固定不變形，後中剪接使用YKK隱式拉鍊(或同等級)，左右各車一腰摺，內裡採短褲造型結合表裙。表裡織帶固定，穿脫不分離。  3.使用高級襯，為德國AB膠，經紗100% Polyester，緯紗100%縲縈。  4.內裡使用日本製造Super Soft Fiber超柔軟纖維裡布，吸濕排汗快乾及良好的防汙效果，污垢不易附著。  5.整件以1英吋12針以上使用進口不褪色SP50支車縫線，緊密平整。  6.聚酯纖維+彈性面料，透氣舒適、耐穿、保暖性高、抗起毛球、可水洗、好保養，如樣衣精工製作。布料材質須具防皺免整燙、堅牢度、耐磨、耐髒之功能，並符合或優於以下規範組織：耐穿、可水洗。主副料及製作皆台灣製造生產。 |
| 8 | 毛背心 |  | 選購 | 顏色：  主布：PANTONE 19-5917 TPX Sycamore  配色：PANTONE 17-4402 TPX Neutral Gray  校徽繡線：PANTONE 14-0955 TPX Citrus  1.成分：亞克力70±5%  羊毛30±5%  2.紗支：48支雙股±5  3.耐洗染色牢度：變褪色/污染3~4級  4.起毬試驗：3級(含以上)  5.縮水率：±5% | 1.採個別套穿及量身製作。  2.款式：V領無袖套頭毛衣，衣身採總針織法，領口及袖口配條設計採雙層1X1羅紋織法，左前胸繡金黃色學校Logo。  3.深綠色混紡羊毛(30%±5%)，保暖性高、防靜電、可水洗、不可熱烘，請手洗再以大毛巾吸乾水份平鋪風乾。好保養，如樣衣精工製作。主副料及製作皆台灣製造生產。 |