**臺北市私立延平高級中學114學年度高中部學生運動服規格需求表**

| 項次 | 品名及樣式 | **每套數量** | **必(選)** | 規格 | 製作說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D:\USER\Desktop\蘭-110.3.22\公司用\project\運動服規格\國+高\延平中學\延平中學111年\延平中學高中部樣衣\延平高中打樣__1_-removebg-preview.pngD:\USER\Desktop\蘭-110.3.22\公司用\project\運動服規格\國+高\延平中學\延平中學111年\延平中學高中部樣衣\外套-正面-removebg-preview.png運動外套 | 1 | 必購 | 顏色如樣衣  1.成分：聚酯纖維94%±5%彈性纖維6%±5%  2.紗支：T75D+T150D+OP40D±5  3.幅寬：60IN，碼重：390g(±5%)  4.縮水率：3% (或以下)  5.游離甲醛含量：75ppm(含)以下 | 外件：  1.前門襟YKK5號尼龍拉鍊(或同等級)  2.前片以色塊拼接  3.左右腰腹開立式口袋，並加車拉鍊，防止物件掉落  4.前帽緣鎖眼+抽繩，可縮放帽圍大小  5.平袖製作，袖口車羅紋  6下擺反摺，脇邊鎖眼+抽繩，可調整衣身鬆緊  休閒式背心：  1.前門襟YKK5號尼龍拉鍊，拉鍊拉至領尖  2.雙層表布製作，表面前身色塊拼接，內層單色製作  3.左右腰腹開立式口袋，並加車拉鍊，防止物件掉落  4.後領中加車領絆與外件套合  5.下擺羅紋同外件袖口(灰色) |
| 2 | D:\USER\Downloads\長衣-正-removebg-preview (2).png長袖運動服 | 1 | 必購 | 顏色：藍(18-4432 TPX各年級顏色不同，共計三色)  1.成分：表100%聚酯纖維  (吸濕排汗紗)  裡100%棉  2.幅寬：72IN，碼重：270g以上  3.縮水率：3% (或以下)  4.游離甲醛含量:75ppm(含)以下 | 1.立領本布配色polo領  2.前門襟上縫3扣+平眼  3.前身左右拚色塊  4.前左胸貼袋，印金黃色Logo  5.領肩至袖口剪接配色6公分(±0.5公分)  6.接袖做法，衣襬、袖口三本車縫 |
| 3 | 一張含有 個人, 服飾, 褲子 的圖片  自動產生的描述運動長褲 | 1 | 必購 | 顏色：藍(18-4432 TPX各年級顏色不同，共計三色)  1.成分:聚酯纖維100%  2.紗支:150D+100D±5%  3.幅寬：60IN，碼重：320g(±5%)  4.縮水率: 3% (或以下)  5.游離甲醛含量:75ppm(含)以下 | 1.接腰式整圈工法，鬆緊帶上壓二道三本鎖鍊車法  2.鬆緊帶內加棉繩，可調節腰身  3.前腰腹左右各一斜口袋  4.後腰身剪接，呈現立體臀圍  5.後片左右各一貼袋  6.兩側外長脇邊加2.5公分(±0.5公分)配色邊條  7.長褲褲口剪接羅紋收口 |
| 4 | D:\USER\Downloads\短衣-正-removebg-preview.png短袖運動服 | 1 | 必購 | 顏色：藍(18-4432 TPX各年級顏色不同，共計三色)  1.成分：吸濕排汗涼感紗 100%聚酯纖維  2.幅寬：70IN，碼重：225g(±10%)  3.縮水率：3% (或以下)  4.游離甲醛含量:75ppm(含)以下 | 1.本布配色小V套頭領，由後領往前領收尾交疊，在前領中剪接於V領之上  2.接袖製作  3.前身左右拚色塊  4.領肩至袖口剪接配色5.5公分(±0.5公分)  5.前左胸貼袋，印金黃色Logo  6.衣襬、袖口三本車縫 |
| 5 | 運動短褲 | 1 | 必購 | 顏色：藍(18-4432 TPX各年級顏色不同，共計三色)  1.成分:聚酯纖維100%  2.紗支: 150D+100D±5%  3.幅寬：60IN，碼重：320g (±5%)  4.縮水率: 3% (或以下)  5.游離甲醛含量:75ppm(含)以下 | 1.接腰式整圈工法，鬆緊帶上壓二道三本鎖鍊車法  2.鬆緊帶內加棉繩，可調節腰身  3.前腰腹左右開直立式口袋  4.後腰身剪接，呈現立體臀圍，後右車一貼袋  5.褲口三本車縫  6.兩側外長脇邊加配色2分出芽邊條 |